DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

CPV-45321000

1.O WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych …....

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zawieraniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy

wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych warstwą styropianu.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi

normami i ST WO – wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiadający za jakość wykonania prac zgodnie

z dokumentacją i obowiązującymi normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWO wymagania ogólne.

2.0 ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

2.1 Masy / zaprawy/ klejące

Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonania warstwy

zbrojonej mogą być stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia

bez żadnych zabiegów

- masa jw. wymagająca wymieszania z cementem

- zaprawa klejąca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków

organicznych.

2.2 Płyty styropianowe

Do ocieplenia należy stosować płyty styropianowe wg PN-B-20130 odmiany 15 lub

20 rodzaju FS /samogasnące/.

Płyty powinny spełniać wymagania.

Wymiary – max 60x120 cm.

Powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu bloków.

Krawędzie – ostre bez wyszczerbów, profilowane.

Sezonowane – 2÷6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

30

2.3 Warstwa zbrojona

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki z włókna szklanego, metalowe

lub z tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularna to siatka z włókna szklanego.

2.4 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania wypraw tynkarskich mogą być stosowane następujące masy

i zaprawy tynkarskie:

- zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym

- masa tynkarska na spoiwie organicznym

- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym

- masa tynkarska krzemionowa

Wyprawa tynkarska może być wykonana z fakturą z zapraw tynkarskich typu:

- zacieranego

- natryskowego

- rapowanego

- gładkiego.

Elementy uzupełniające.

Do elementów tych należą:

- łączniki mechaniczne

- profile zakończające

- elementy zabezpieczenia krawędzi

- elementy dylatacyjne.

2.5 Wymogi techniczne dotyczące układu ociepleniowego

- opór cieplny m2K/w<2

- wodochłonność g/m2

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany

- odporność na starzenie – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian

barwy

- funkcjonalność – po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia

spodniej strony wyprawy.

3.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

3.1 Warunki przystąpienia do robót

Roboty te powinny wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy posiadające

odpowiednie uprawnienia.

Na dostarczone materiały wykonawca winien przedłożyć niezbędne certyfikaty lub

aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z

różnych systemów ociepleniowych.

Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej

niż +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów

atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz

jeśli przewidziany jest spadek temperatury poniżej 5°C

w przeciągu 24 h.

31

3.2 Przygotowanie podłoża ściennego

Dla oceny jakości podłoża należy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie przy

pomocy odpowiedniego urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta winna

wynosić co najmniej 0,08 MPa.

Jeśli ściany posiadają nierówną powierzchnię należy wykonać warstwę

wyrównawczą:

- przy nierównościach podłoża do 10 mm – stosować szpachlówkę systemową

lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości 4,5 %

- przy nierównościach 10÷20 mm stosować jw. lecz w kilku warstwach

- przy nierówościach > 20 mm stosować naprawę przez naklejenie materiału

termoizolacyjnego /wówczas zaleca się dodatkowe mocowania warstwy

docieplającej za pomocą łączników mechanicznych/.

3.3 Przyklejenie płyt styropianowych

Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane,

nie powinny być na budowie wystawione na działanie czynników atmosferycznych

przez okres dłuższy niż 7 dni. Powierzchnie pożółkłe winny być zeszlifowane i

odpylone.

Płyty należy mocować do podłoża poziomo z zachowaniem mijankowego układu

spoin pionowych, nie mogą się tworzyć spoiny krzyżowe. Na całej powierzchni płyty

powinny przylegać do siebie. Naklejanie masy klejowej następuje metodą pasmowopunktową.

Szerokość pasma wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić min. 3 cm. Na

pozostałej powierzchni masę rozkładamy plackami o średnicy 8÷12 cm. Łączna

powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować ca 40%. Grubość warstwy

klejącej

nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy

ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i przycisnąć. Płyty świeżo przyklejone

nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać.

Płyty przykleja się pasmami od dołu do góry po uprzednim przymocowaniu listwy

startowej. Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być równa. Całą powierzchnię

przed wykonywaniem warstwy zbrojonej należy dokładnie wyrównać przez przetarcie

papierem ściernym.

3.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach

styropianowych nie wcześniej niż po 3-ch dniach od przyklejenia płyt lecz

nie później niż po 3-ch miesiącach jeśli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosennoletnim.

Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji rozpoczynając od góry ściany.

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wtopić w nią siatkę zbrojącą.

Siatka nie może leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Przed wbudowaniem

siatka nie może być narażona na działanie słońca. Pasy siatki winny być przyklejone

na zakład szerokości 10 cm. Na narożnikach otworów należy umieścić ukośne

dodatkowe kawałki siatki 20 x 30 cm.

3.5 Wykonywanie zaprawy tynkarskiej

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3-ch dniach od

wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż 3-ch miesiącach.

Masę tynkarską należy rozprowadzić za pomocą kielni lub aparatu tynkarskiego.

Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmosferycznych

32

niekorzystnych wysychają nierównomiernie co powoduje powstawanie nalotów

/„wykwity”/. Usuwa się je poprzez zmywanie powierzchni rozcieńczonym kwasem

nieorganicznym.

Dla uniknięcia tego zjawiska można stosować wyprawę bez pigmentu a powierzchnię

pomalować farbą elewacyjną.

4.0 ODBIÓR ROBÓT:

Odbiory powinny dotyczyć poszczególnych faz robót tj.:

- przygotowanie podłoża ściennego

- zamocowanie płyt styropianowych

- wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- wykonanie obróbek blacharskich.