SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2.

CHODNIK Z KOSTKI  BRUKOWEJ  BETONOWEJ

Z WIERZCHNIĄ WARSTWĄ Z NATURALNEGO NIE BARWIONEGO

KRUSZYWA GRANITOWEGO

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

remontu  ALEJEK W PARKU 7000 LECIA W JĘDRZEJOWIE – I ETAP

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy

wykonaniu remontu alejek parkowych.

- Roboty przygotowawcze- rozebranie obrzeży, rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm z odwozem rumoszu

- Rozebranie podbudowy

- Wykonanie koryta na całej szerokości alejek w granicach I etapu

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z wierzchnią warstwą z naturalnego nie barwionego kruszywa granitowego grubości 6 cm i 7 cm

podsypka odsiewka kamienna/pospółka frakcja 0-4, grubości 4 cm, kruszywo frakcja 0-31,5 grubości 10 cm

- Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spin zaprawą cementowa

1.4. Określenia podstawowe

1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

normami i definicjami podanymi w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z projektem zagospodarowania kostki brukowej dla parku 700 lecia – I etap

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według

zasad niniejszej ST są:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego – musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę

Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot.

udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa –

Wydanie II.

Kostka grubości:

6 cm i 7 cm w kolorach określonych w projekcie zagospodarowania parku

- 2. Podsypka

podsypka odsiewka kamienna/pospółka frakcja 0-4, grubości 4 cm, kruszywo frakcja 0-31,5 grubości 10 cm

- piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711

„Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może

zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %,

- do podsypki należy stosować cement portlandzki wg PN-B-17901,

- piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany

drobnoziarnisty).

- Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę

3. Sprzęt

3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć siłę

odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75

do 100 HZ.

3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki.

3. Transport

4.1. Kostka betonowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewożony może być na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi trwałość jego własności podczas transportu.

4.3. Cement transportowany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia tego typu materiałów.

3. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Transport materiałów

Transport i składowanie kostki betonowej na miejsce wbudowania zgodnie z normą

BN-77/6741-02.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na

drogach” stanowiące załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003 r.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe wykonywanych robót

Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe odcinków wbudowania kostki brukowej

betonowej, wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej

Podsypkę cementowo – piaskową grubości 3 cm należy wykonać w proporcji 1:3 .

5.2.5. Ułożenie kostki

Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki

zgodnie z projektem zagospodarowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

5.2.6. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty

wibratora dla wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas

których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy.

3. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do

wbudowania.

Kostka betonowa nowa musi posiadać atest producenta i odpowiadać wymaganiom

podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002

Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II,

Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997,

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711,

Woda do zaprawy cementowo – piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami PNB-

32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

wykonanie podbudowy

ułożenie kostki,

wykonanie ubijania wibracyjnego,

wypełnienie spoin między kostkami.

6.3. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót pod względem:

geometrii wykonania,

spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.

3. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni alejki z kostki.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”.

3. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”

3. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Nr 1 „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

transport i składowanie materiałów do wykonania robót,

oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie podsypki cementowo – piaskowej,

ułożenie nawierzchni chodnika z kostki,

ubijanie wibracyjne kostki,

wypełnienie spoin między kostkami,

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

3. Przepisy związane i standardy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny

zgodności